**Характеристика средств индивидуальной защиты**

**для профилактики коронавирусной инфекции**

**1. Маски санитарно-гигиенические**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Характеристики, параметры** |
|  | Предназначение: для защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды (вирусы, бактерии, аэрозоли и т.п.). |
|  | Размер маски: 17,5 x 9,5 см  |
|  | Тип: процедурная (повседневная) |
|  | Количество слоев: не менее 3, для улучшенной фильтрации.  |
|  | Наружные слои должны быть изготовлены из полипропиленового нетканого материала типа спанбонд, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением, с поверхностной плотностью не менее 17 г/м2.  |
|  | Фильтрующий слой (внутренний), должен быть изготовлен из полипропиленового нетканого материала типа мелтблаун, плотностью не менее 20 г/м2. |
|  | Вид фиксации: резинка круглая не менее 17 см |
|  | Фиксатор носовой: не менее 8 см |